Tabel cu compoziţiile chimice

Compoţia chimică nominală: Fe-18 Mn-3 Si-7 Cr-4 Ni-(0,5; 1; 1,5)Ti-0,05 C

| Nr. şarja | Fe | Mn | Cr | Si | Ni | Ti | C | Total | Sursa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 55,43 | 22,86 | 10,86 | 4,29 | 5,14 | 1,42 |  | 100,00 | Încărcătura |  |
|  | 42,937 | 30,418 | 7,672 | 7,835 | 4,773 |  |  |  | Lingouri | SEM PML ITU |
| 22 | 51,92 | 29,03 | 7,76 | 5,65 | 3,23 | 2,42 |  | 100,01 | Încărcătura |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lingouri | SEM PML ITU |
| 23 | 51,66 | 28,13 | 7,72 | 5,47 | 3,91 | 3,13 |  | 100,02 | Încărcătura |  |
|  | 38,009 | 27,63 | 10,401 | 8,87 | 9,438 |  |  |  | Lingouri | SEM PML ITU |
| 24 | 58,36 | 22,99 | 8,72 | 4,30 | 3,82 | 1,81 |  | 100,00 | Încărcătura |  |
|  | 63,917 | 8,9532 | 17,771 | 2,626 | 6,733 |  |  |  | Lingouri | SEM PML ITU |
| 25 | 58,79 | 23,15 | 8,79 | 4,32 | 3,85 | 1,10 |  | 100,00 | Încărcătura |  |
|  | 49,41 | 31,358 | 9,427 | 1,589 | 1,064 |  |  |  | Lingouri |  |
| 26 | 50,84 | 29,68 | 7,60 | 5,54 | 4,94 | 1,41 |  | 100,01 | Încărcătura |  |
|  | 49,54 | 24,84 | 9,176 | 7,154 | 4,637 |  |  |  | Lingouri | SEM PML ITU |
|  | 38,108 | 29,02 | 26,625 | 1,13 | 5,07 |  | 0,03 |  |  | SEM RIF IS |
| 27 | 57,38 | 23,01 | 8,57 | 4,22 | 3,76 | 3,07 |  | 100,01 | Încărcătura |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lingouri | SEM PML ITU |
|  | 39,199 | 26,62 | 25,174 | 4,405 | 4,536 |  | 0,06 |  |  | SEM RIF IS |
| 28 | 28 | 70 | 18 | 6,2 | 3,2 |  |  | 100 | Încărcătura |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lingouri |  |
|  | 39,199 | 26,62 | 25,174 | 4,405 | 4,536 |  | 0,06 |  |  | SEM RIF IS |

SEM PML ITU = microscopie electronică cu baleiaj, efectuată în cadrul Laboratorului de materiale particulate de la Universitatea Tehnică din Istanbul, în timpul stagiului de cercetare efectuat de L.G.Bujoreanu şi S.Stanciu, în perioada 1-15 noiembrie 2007

SEM RIF IS= microscopie electronică cu baleiaj, efectuată de către A.V.Sadu Romanian Inventors Forum Iaşi