Tabel cu temperaturile critice de transformare martensitica inversa ale probelor omogenizate din sarja 28, determinate pe baza variatiei frecarii interne in functie de temperature, la incalzire

| Temperatura de omogenizare | As | Af |
| --- | --- | --- |
| 1050 0C | 177 | 301 |
| 1100 0C | 378 | 418 |