Tabel cu temperaturile critice de transformare determinate pe baza termogramei DSC, la incalzire

|  | Transformarea martensitica inversa |  | Transformarea bainitica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul critic | As | Af | Bs | Bf |
| Valoarea, K | 370 | 548 | 663 | 822 |