Analiza capacităţii probelor deformate plastic, de aliaj 37, de a dezvolta forţe de recuperare prin efect de memoria formei cu revenire reţinută

Diagrama tensiune-alungire-temperatură a unei epruvete de aliaj aliajului 37 (L0 = 20 mm) supusă la revenire reţinută, pe parcels a 2 cicluri:

OA – încărcare la temperatura camerei, până la 4 %: forţa creşte până la cca. 2250 N, în ambele cicluri;

AB – menţinere la alungire constantă de 4 %, cu încălzire până la 1800C: forţa scade până la zero, în ambele cicluri;

BC – răcire până la temperatura camerei: forţa nu creşte în primul ciclu dar creşte până la cca. 1700 N, în cel de-al doilea