4.2 Termograme DSC și temperature critice de transformare

Termogramă DSC cu răcire de la 2000C, ilustrând producerea unei transformări martensitice directe, la răcire

Termogramă DSC cu încălzire de la temperatura camerei până la 1500C, în atmosferă neutră, a unui fragment din porțiunea calibrată a unei probe de tracțiune alungită cu 1 %

Termogramă DSC cu încălzire de la temperatura camerei până la 1000C, în atmosferă neutră, a unui fragment din porțiunea calibrată a unei probe de tracțiune alungită cu 2 %

Termogramă DSC cu încălzire de la temperatura camerei până la 1500C, în atmosferă neutră, a unui fragment din porțiunea calibrată a unei probe de tracțiune alungită cu 3 %

Termogramă DSC cu încălzire de la temperatura camerei până la 1000C, în aer, a unui fragment din porțiunea calibrată a unei probe de tracțiune alungită cu 3 %

Valorile temperaturilor critice și a entalpiilor specifice de transformare

| Nr. crt. | Procesul termic | Alungirea aplicată probei | Masa fragmentului, mg | Valorile temperaturilor critice, 0C |  |  | Entalpia specifică, J/ g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Început | Maxim de transformare | Sfârșit |  |
| 1 | Răcire | 0 % | 10,2 | Ms | M50 | Mf | 1,484 |
|  |  |  |  | 143,05 | 134,43 | 128,16 |  |
| 2 | Încălzire în atmosferă neutră | 1 % | 15,262 | As | A50 | Af | 6,362 |
|  |  |  |  | 29,14 | 49,02 | 81,49 |  |
| 3 |  | 2 % | 15,095 | 29,42 | 48,79 | 81,42 | 6,596 |
| 4 |  | 3 % | 15,869 | 25,74 | 46,44 | 81,91 | 7,811 |
| 5 | Încălzire în aer | 3 % | 15,188 | 20,73 | 29,19 | 49,5 | 5,596 |