| Nr. şarjă | Fe | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | Co | Ti | V | W | C | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 64,2 | 13,9 | 6,3 | 3,34 | 1,61 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,05 | 0,1 |
| 39 | 61.9 | 17,6 | 4,38 | 10,9 | 4,22 | 0,2 | 0,005 | 0,14 | 0,05 | 0,004 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| B0 | 62,65 | 15,75 | 3,75 | 12,26 | 4,69 | 0,28 | - | 0,42 | 0,04 | - | 0,06 | - | 0.065 | 0,021 | 0,019 |
| B2 | 61.9 | 17,6 | 4,38 | 10,9 | 4,22 | 0,2 | 0,005 | 0,14 | 0,05 | 0,004 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| B4 | 62,56 | 22,69 | 3, 7 | 8, 09 | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |