Tabel cu parametrii tehnologici ai sudării

| Metoda de sudare | Electrod |  | Curent, A | Tensiune, V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip | Diametru, mm |  |  |
| Sudură prin puncte | 308L-17/MVR AC/DC | 1,5 | 40-42 | 24-26 |
| Sudură continuă |  |  | 60-61 | 32-36 |
|  |  |  | 80-83 | 44-50 |